Описание продукции:

«УЛЬТРАСИЛ» - двухкомпонентный состав на основе вулканизированного бутилкаучука для устройства и ремонта кровельных покрытий, гидроизоляции

Особенности продукта:

«УЛЬТРАСИЛ» - отличает высокая прочность, гибкость и эластичность. Возможность проведения работ при отрицательных температурах. Стойкость к воздействию химических веществ, таких как разбавленные кислоты, соли и основания.

Применение:

Устройство и ремонт кровельных покрытий, гидроизоляция.

Места применения:

Кровли промышленных и гражданских сооружений.

Гидроизоляция фундаментов.

Техническая спецификация:

| Содержание сухого вещества, %: | 40 |
| --- | --- |
| Плотность состава, кг/м3: | 960 |
| Расход кг/м2 при слое 1 мм: | 2,2 |
| Время отверждения до отлипа, ч: | 4 |
| Время полного отверждения покрытия (готовность к эксплуатации), часов: | 72 |
| Необходимая грунтовка | Разбавленная толуолом либо сольвентом мастика «УЛЬТРАСИЛ» |

Поставка:

«УЛЬТРАСИЛ» поставляется в ведрах объемом 25 литров, и в банках (отвердитель) 300 гр.

Физико-механические свойства пленки:

| Прочность на разрыв, мПа: | 1,5 |
| --- | --- |
| Относительное удлинение, % | 500 |
| Твердость (Шор А): | 60 |
| Адгезия к бетону, мПа: | 1,5 |

Нанесение состава:

Подготовка основания:

Основаниями для нанесения мастики «УЛЬТРАСИЛ» могут служить: бетон, цементная стяжка, старое кровельное рулонное покрытие.

Цементная стяжка и монолитный железобетон:

Бетонное основание должно быть выдержано 28 дней, цементно-песчаные и полимерцементные стяжки выдерживают до набора прочности и высыхания до остаточной влажности не более 4 мас.%. Это означает, что поверхность основания должна быть сухой, прочной, шероховатой, не содержать известкового (цементного) молочка, пыли, жира и других снижающих адгезию веществ. Прочность основания на сжатие должна быть не менее 20 МПа (М 200).

Сталь:

Подготовку металлических поверхностей производят путем пескоструйной или дробеструйной обработки и последующего обезжиривания.

Деревянные основания:

Деревянные поверхности должны быть выдержанными (влажность 8 - 10 мас. %), чистыми, сухими, не содержащими масла и жира. Перед нанесением следует придать поверхности шероховатость - ошкурить или отшлифовать.

Старая рулонная кровля:

Поверхность должна быть очищена, вздутия и пузыри должны быть вырезаны и заклеены мастикой «УЛЬТРАСИЛ», должны быть удалены пятна масла и битума. Перед нанесением поверхность следует прогрунтовать разбавленной растворителем в соотношении 1:2 мастикой «УЛЬТРАСИЛ»

Нанесение тонкослойного покрытия:

Вскрывают ведро с компонентом. Компонент тщательно перемешивают до полной однородности в течение 1-2 мин, затем добавляют отвердитель и перемешивают в течении 5 минут, используя дрель с мешалкой. Выдерживают материал в течение 15-20 минут. Далее наносят материал при помощи валика за несколько проходов. Каждый последующий слой наносят после высыхания предыдущего.

Слой материала, нанесенный за один раз должен составлять не менее 0,25 мм.

Внимание! Работы можно производить при температуре от -30 до +35 оС. Температура материала должна быть в пределах 15 – 20 оС.

Пожароопасность:

Продукт содержит в своем составе растворители. Недопустимо использование открытого огня при производстве работ.